混凝土各項試體抗壓強度試驗樣品允收標準表

| 試驗項目 | 樣品允收標準 |
| --- | --- |
| 混凝土圓柱試體 抗壓強度試驗 (50~560 kgf/cm2) | 1.∮15*30cm、∮12*24cm呈濕潤狀態之圓柱試體。 2.養護方式：養護溫度為23±2℃。 養護溼度不小於95%。 |
| 水硬性水泥墁料試體 抗壓強度試驗 (100 ~ 5000 kgf/cm2) | 1. 5*5*5cm方塊試體。 2.養護方式：養護溫度為23±2℃。 養護溼度不小於95%。 |
| 混凝土 鑽心試體 抗壓強度試驗 (50~560kgf/cm2) | 1.蓋平或磨平後試體長度最好為其直徑之1.9~2.1倍並不得大於2.1倍。 2.蓋平或磨平前試體長度不得小於直徑之95%，蓋平或磨平後試體長度不得小於直徑。 3.養護方式以塑膠袋等加以密封5天。 (1)首次密封：鑽心後即拭乾表面水， 並於1小時內表面氣乾後密封。 (2)再次密封：若需進行切鋸或磨平， 應於2天內完成並俟表面氣乾後再予密封。 4.因構件尺寸的限制或鋼筋淨間距的限制，鑽心試體直徑小於94mm 時，應敘明理由。 |

鋼筋混凝土用鋼筋試驗樣品允收標準表

| 試驗項目 | 樣品允收標準 |
| --- | --- |
| 鋼筋混凝土用鋼筋試驗 (SD280、SD280W、SD420、SD420W) D10~D36 ( #3 ~#11)機械性質 | 每組號數分別取2支，長度各為： cm做 ， 囿於試驗機台尺寸限制，長度切鋸務求確實，避免因取樣長度不符而無法進行測試；鋼筋試驗樣品D10~D22 ( #3 ~#7) 與D25~D36 ( #8 ~#11) 請各別申請委託試驗。 外形筆直潔淨，避免銹蝕而影響外觀量測。 鋼筋試驗樣品請以切鋸機冷切、切口務須平整，避免影響單位質量量測。 |

瀝青含量及洗除瀝青後之粒料篩析試驗樣品允收標準表

| 施工中取樣之 送試樣品最少質量 | 完工後現場切割取樣之 送試樣品最少面積 |
| --- | --- |
| 約12 kg | 約30cm x 30cm |
| 附註： 施工中取樣之樣品需留意與抽驗狀況相符，避免發生疑遭掉包之情事。 施工後現場取樣須深入所舖設瀝青混合料層之整個深度，切取時，應避免塵埃或其他雜物之污染，故30cm x 30cm外圍宜有50cm x 50cm之餘裕空間供挖除作業，以取得包含整個深度之整體試樣，並須於送試時告知試樣收件人員試驗標的為哪一層，及小心去除中間黏層等分界。 若完工後現場切割取樣係依契約規定，以雙方同意之方式取樣，而非30cm x 30cm之整體試樣者，因此而造成對試驗結果之可能影響，取樣單位應予留意並知悉，試驗單位僅對樣品負責。 運送過程應使試樣之任何部分不致散失、遭受污染及受損。 參閱CNS 12388瀝青舖面混合料取樣法，若標稱最大粒徑大於3/4”者，則須依規定多取足夠數量試樣。 |

瀝青混合料壓實試體厚度(高度)試驗樣品及路面平坦度試驗委託允收標準表

| 瀝青混合料壓實試體 厚度(高度)試驗 | 1.試體無受到擾動、彎曲、變形、破裂或龜裂等現象，試體應貯存於安全陰涼之地方。 2.取出之試體若沾粘如封層、黏層、基礎材料或土壤等非屬瀝青混合料時，應以鋼刷或其他適合的器具移除。 3.量測分層試體厚度或高度時，若具有不同瀝青混合料分層之試體，其各層分界線須清晰齊一，必要時可使用切割機或其他合適工具將試體依不同之施工層次分開，但分切面應為一完整之施工平面。 |
| --- | --- |
| 路面平坦度試驗 | 1.請至少於試驗前3日至本局品管及職安科洽談委託試驗預訂期程，以利試驗人力及儀器設備之調度。 2.試驗前請工程主辦單位先行確定測線位置、須量測之範圍及排除範圍，並於試驗當日全程會同以瞭解現場狀況。 3.約定試驗當日除請委託試驗單位維持現場交通外，並請派車支援搬運儀器設備「路面高低平坦儀（全長3公尺）」。 |